## Slide 1
DÉTECTEUR INFRAROUGE
HÉTÉRODYNE À CASCADE
QUANTIQUE
POUR L’OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE
GREGORY QUINCHARD
Spécialité: PHYSIQUE
SOUTENANCE DE THÈSE
THÈSE DE DOCTORAT

## Slide 3
DÉTECTEUR INFRAROUGE HÉTÉRODYNE À CASCADE QUANTIQUE
2µm
G. QUINCHARD

## Slide 4
- Introduction -
La découverte de l’infrarouge
Conclusion
Performances
herschel.fr
Herschel - 1800
Maxwell - 1865
Planck - 1900
IR 1 – 50µm
G. QUINCHARD

## Slide 5
Conclusion
Performances
- Introduction -
Le développement
Détecteurs thermiques
Détecteurs photoniques
Sources : wiki,riber.fr
Thermomètre
Thermocouple
Bolomètre
Pyroélectrique
Golay
PbS/PbSe
Depuis 1918
À partir de 1950
Depuis 1820…
MBE/lithographie
G. QUINCHARD

## Slide 6
Conclusion
Performances
- Introduction -
Les détecteurs photoniques
Détecteurs photoniques
Absorption d’un photon
Transition électronique
Bandes
libres
Bandes
pleines
SRH
E
= Eg
Inter-bande
(InSb, InGaAs et HgCdTe)
k//
BV
BC
2nm
()
Source : C. Leong Nanophotonics (2018)
G. QUINCHARD

## Slide 7
Conclusion
- Introduction -
Les détecteurs photoniques
= EISB
E
k//
BV
BC
1nm
Détecteurs photoniques
Inter-sousbande (ISB)
(Hétérostructure sur GaAs,InP)
Performances
Bandes
libres
Bandes
pleines
BC
2nm
Absorption d’un photon
Transition électronique
()
G. QUINCHARD

## Slide 8
Conclusion
- Introduction -
Les détecteurs IR : Bilan
Prix
Rendement
Vitesse
Température
Bilan
Thermique
ISB
Inter-bande
Large bande
295K
Bon marché
Lent (ms)
Variable
>Eg
Variable
Cher
Rapide (ns)
70%
Rendement
Résonant/accordable
Cryo
Cher
Très rapide (ps)
<10%
Bande
Température
Prix
Vitesse
Performances
G. QUINCHARD

## Slide 9
Applications
Source : mirphab.eu
Conclusion
Performances
- Introduction -
Applications
Spectroscopie
G. QUINCHARD

## Slide 10
Applications
Sources : flir.fr, phase1vision.com
Conclusion
Performances
- Introduction -
Applications
imagerie
G. QUINCHARD

## Slide 11
Applications
Sources : wiki, infrastructuremagazine.com
Conclusion
Performances
- Introduction -
Applications
You
G. QUINCHARD

## Slide 12
Applications
Gain x Bande et absorption H2O
Scintillement/Diffusion
Électronique
Telecom
Source : A. Delga SPIE 10926 (2019)
Conclusion
Performances
- Introduction -
Applications
D=10km
= 1.55µm
Telecom
Espace
libre
G. QUINCHARD

## Slide 13
Pas de transition ISB en incidence normale
Conclusion
Performances
- Introduction -
Besoins
Détecteur LWIR rapide température ambiante
Technologie Inter-SousBande (ISB)
Com-espace-libre
Spectro
Besoins
Problème 1 : L’absorption
Problème 2: Le courant d’obscurité
G. QUINCHARD

## Slide 14
Besoins
Solution 1 : L’antenne optique
Section efficace
Source : Y. Todorov Optics Express ﻿13886 (2010)
métal
Solution 2: l’hétérodynage
métal
QW
QW
Détecteur « insaturable »
et rapide
Versatilité de fabrication
IB
ISB
IB
ISB
Conclusion
Performances
- Introduction -
Besoins
Technologie Inter-SousBande (ISB)
Détecteur LWIR rapide température ambiante
Com-espace-libre
Spectro
Crédit: IEMN
G. QUINCHARD

## Slide 15
Choix de la technologie ISB
Conclusion
Performances
30 nm
z
x
QWIP
Réponse diminue peu en température
Fonctionnement 0V
Modèle 2D
Perspectives d’intégration : QCL/QCD sur InP
- Introduction -
QWIP Vs QCD
QCD
Sources : A. Delga Electronic and Optical Materials (2019)
G. QUINCHARD

## Slide 16
Rendement
Réponse
Sources : A. Rogalski Progress in Quantum Electronics (2019), B. Connor Proceedings in SPIE (2008)
État de l’art
77K @ 10µm
500 mA/W
QWIP
MCT
T2SL
QCD
4 A/W
2 A/W
100 mA/W
10 %
70 %
50 %
1 %
G. QUINCHARD

## Slide 17
État de l’art
Conclusion
Performances
- Introduction -
État de l’art
Bande passante
30GHz
H.C. Liu, Applied Physics Letters (1995)
D. Palaferri, Nature (2018)
4GHz
Hakl, ACS Photonics (2020)
> 70GHz
G. QUINCHARD

## Slide 18
Courant d’obscurité
Les performances pour un « bon » détecteur
Démarche/Plan
Conclusion
Structures « mesa »
Résonateur patch
Réseau de patch
Design RF
Conclusion
Performances
Introduction
Absorption
Photocourant DC
Photocourant AC
G. QUINCHARD

## Slide 19
Courant d’obscurité
Absorption
Photocourant DC
Photocourant AC
Conclusion
Structures « mesa »
Résonateur patch
Réseau de patch
Design RF
Conclusion
Performances
Introduction
Démarche/Plan
Les performances pour un « bon » détecteur
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 20
Conclusion
- Performances -
Courant d’obscurité
Introduction
InGaAs
10.6nm
Période
AlInAs
Fab
Carac
Design
Contact
Contact
= 10.3µm
Contact
G. QUINCHARD
Notes: - Parler des taux de transfert calculer par METIS, bilan"Tapez une équation ici."

## Slide 21
Conclusion
- Performances -
Courant d’obscurité
Introduction
Thermocompression Au-Au
Si
Au
Au
QCD
InP
Au
Si
QCD
InP
QCD
Au
1µm
50nm
15nm
200°C 10 min 20n.m
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 22
Conclusion
- Performances -
Courant d’obscurité
Introduction
Gravure « Mesa »
Si
Au
Au
QCD
InP
Au
HCl:H20
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 23
Conclusion
- Performances -
Courant d’obscurité
Introduction
Gravure « Mesa »
Si
Au
Au
QCD
QCD
Au
Ar
résine
C3H6O
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 24
Conclusion
- Performances -
Courant d’obscurité
Introduction
Si
Au
Au
QCD
Au
V
I
--- 25x25 µm2
50x50 µm2
QWIP(295K/0.4V)
Mesure « Mesa »
Fab
Carac
Source : Hakl ACS Photonics (2021)
89 meV
- 0.4V
Ef
e-
e-
Design
G. QUINCHARD

## Slide 25
Fab
Les performances pour un bon détecteur
Courant d’obscurité
Absorption
Photocourant DC
Photocourant AC
Conclusion
Première structures « mesa »
Résonateur patch
Réseau de patch
Design RF
Conclusion
Performances
Introduction
Démarche/Plan
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 26
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Absorption patch
10 µm
1 cm
500 nm
QCD
Au
Au
Antennes RF
Antennes optiques
Fab
Carac
Design
Source : W. Beck Infrared Physics & Technology (2001)
G. QUINCHARD

## Slide 27
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Absorption patch
-1
s
rsc-air
Métal
Métal
1
Ez
-
+
-
+
Design
Fab
Carac
Source : Y. Todorov Optics Express ﻿13886 (2010)
G. QUINCHARD

## Slide 28
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Mesure d’indice
Globar
Miroir semi-
réfléchissant
Miroir mobile
FTIR
Polariseur
DTGS
20/200 nm
Si
µm
~
350 µm
Ti/Au
Échantillon
Fab
Carac
Design
Source : E. Steveler APL 105 (2014)
G. QUINCHARD

## Slide 29
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Mesure d’indice
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 30
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Réseau de patch
CH4/H2
200µm
4µm
p
s
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 31
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Mesure réflectivité
Fab
Avec dopage
(Avec transition ISB)
Sans dopage
(Pas de transition ISB)
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 32
Absorption patch
Théorie des modes couplés
TEMPORELLE (TCMT )
Conclusion
Introduction
- Performances -
Absorption
Source: M. Lagrée, G. Quinchard (papier en rédaction)
Mesure
Théorie
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 33
Les performances pour un « bon » détecteur
Courant d’obscurité
Absorption
Photocourant DC
Photocourant AC
Conclusion
Première structures « mesa »
Résonateur patch
Réseau de patch
Design RF
Conclusion
Performances
Introduction
Démarche/Plan
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 34
Conclusion
- Performances -
Photocourant DC
Introduction
Rendement interne
B5
A1
B4
B3
B2
B1
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 35
Conclusion
- Performances -
Photocourant DC
Introduction
Le photodétecteur
Faible budget thermique (<100°C)
Dépôt localisé
Niveaux de gris
e-
Fab
Carac
Design
SiO2
Au
QCD
Au
200 nm
SiO2
Sans niveaux gris
Avec niveaux gris
Ruptures
400 nm
SiO2
SiO2
SiO2
G. QUINCHARD

## Slide 36
Conclusion
- Performances -
Photocourant DC
Introduction
Spectre réponse
FTIR à 0V
S = 1.55µm
P = ?
Ruptures
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 37
Conclusion
- Performances -
Photocourant DC
Introduction
Rendement interne
Illumination QCL 10.3µm
(77K/300K) = 122/85 mA.W-1 à -0.4V
41%
31%
TCMT
Fab
Carac
Design
295K
77K
G. QUINCHARD

## Slide 38
Conclusion
- Performances -
Photocourant DC
Introduction
Rendement externe
Fab
Carac
Source: A. Delga Electronic and Optical Materials (2020)
Design
État de l’art QCD
G. QUINCHARD

## Slide 39
Les performances pour un « bon » détecteur
Courant d’obscurité
Absorption
Photocourant DC
Photocourant AC
Conclusion
Première structures « mesa »
Résonateur patch
Réseau de patch
Design RF
Conclusion
Performances
Introduction
Démarche/Plan
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 40
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Mélange hétérodyne
+
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 41
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Mesure RF
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 42
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Mesure RF
SOURCES
QCL
QCL
ECHANTILLON
Puissance
mètre
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 43
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Ligne coplanaire
masse
Signal
masse
2µm
300µm
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 44
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Mesure RF
-16dB
Fab
Carac
Design
Psig = 27 mW
PLO = 40 mW
G. QUINCHARD

## Slide 45
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Mesure RF
I
R//
C
Fab
Carac
Design
Fréquence [GHz]
G. QUINCHARD

## Slide 46
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Modèle RC
Rintra
Cp
Ropt
Rdark
Rinter
iph
B5
A1
B1
Thévenin/Norton
Rf
+ Thévenin/Norton
Fab
Carac
Design
G. QUINCHARD

## Slide 47
Conclusion
Introduction
- Performances -
Photocourant AC
Mesure Vs Théorie
Invariance en température
I
C
Rdark
Ropt
Rdark >> Ropt
f-3dB = 29GHz
Fab
Carac
Design
RC limité
G. QUINCHARD

## Slide 48
- Conclusion -
Introduction
Conclusion
Performances
f-3dB = 29GHz
Modèle RC
Mesure
Théorie
TCMT
(77K/300K) = 122/85 mA.W-1
METIS
Réponse DC à l’état de l’art
Température ambiante
Modèle RC microscopique
(Couplage fort)
G. QUINCHARD

## Slide 49
- Conclusion -
Introduction
Perspectives d’amélioration
Performances
Zone active trop dopée et trop fine
X4
Bande passante RF
et réponse
Adaptation d’impédance (TIA)
QCD
Circuit de polarisation
D-TIA
Choix de la métallurgie
G. QUINCHARD

## Slide 50
- Conclusion -
Introduction
Conclusion
Performances
Intégration monolithique
QCLLO / QCD
Spectro
LIDAR cohérent
FSO
Astronomie
Fréquence optique
Fréquence RF
Champ électrique
Champ électrique
Asymétrique
Symétrique
Fréquence
Fréquence
Intensité
Peigne de fréquences
Interférométrie IR
G. QUINCHARD

## Slide 51
Merci à …
Jorge
Philippe
Bouzid
Jean-François
Alexandre G.
Cosimo
Muriel
Gael
Yves L.
Yves G.
Delphine
Hervé
Christian
Olivier
Alexandre L.
Nico
Antoine
Claire
Yannick
Fabrice
Corinne
Florian
Pom Pom
Catherine
Fabrice B.
Karim
Eric
Laurent
Michel
La Techno
Michael
Sylvie
Emilien
IEMN
Stefano
Sébastien
Gwennaelle
Claire
Cédric
Pierre
Hajar
Florian
Romain
Guillaume
Agnès
Maria
Charles
Clément
Nadia
Sylvain
Kebede
Andrzej
Les Doc
Philippe
Pascale N.
Maryline
Bruno
Les Admin
Cécile
Etienne
Vincent
Pierre
La piscine
Bénédicte
Nicolas
Dominique
Lamis
Eric
Les zicos
Alexandre Delga
Jean-Luc Reverchon
Stefano Barberi
Jean-François Lampin
Les VIP
Jean-Pierre Vilcot
Philippe Christol
Maria Tchnernycheva
Juliette Mangeney
Virginie Zeninari
Rose-Marie Sauvage
Le Jury
Thomas
Mathurin
Axel
Virginie
Marco
Le groupe MIR
Rached
Federico
Alexandre
Raouia
Colin
Mention Spéciale
Aux Enseignants, mes Amis,
ma Famille … et à Aline
Pascale T.
Isabelle
Olivier
G. QUINCHARD

## Slide 52
Saturation
G. QUINCHARD

## Slide 53
QCD Vs MCT
EFFETS DE SURFACES
REACH
COÛT
SATURATION
G. QUINCHARD

## Slide 54
Gradient aux interfaces
B5
B4
B3
B5 B4
B5 B3
0V
B5
-0.4V
G. QUINCHARD

## Slide 55
Optimisation GEN2
GEN1 300nm
GEN2 700nm
G. QUINCHARD

## Slide 56
Source: M. Lagrée
Taux
G. QUINCHARD